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PROGRAM PRAC 
 
 
OBIEKT: 
-Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim  
-Neoromańskie mauzoleum Donnersmarcków 
-Probostwo  
 
ADRES: 
ul. Główna 3, 42-620 Nakło Śląskie 
 
 
Propozycja przeprowadzenia prac: 
 
Proponuje się czyszczenie powierzchni cegły metodą chemiczną, co pozwoli na zachowanie (w miejscach gdzie nie doszło już do jej rozkładu na skutek procesów erozyjnych) wierzchniej naturalnie utwardzonej w procesie wypalania, warstwy. Zachowanie tej warstwy jest istotne ze względu na trwałość całego elementu. Cegła pozbawiona tej warstwy, nawet po zabezpieczeniu środkiem hydrofobizującym narażona jest na szybszy postęp procesów erozyjnych.  
W przypadku cegieł o silnie uszkodzonej powierzchni, które ulegają procesowi pudrowania, a w szczególności tych, które posiadają większe ubytki, proponuje się ich wymianę na nowe metodą „cerowania”, przy zastosowaniu nowych cegieł lub rozbiórkowych odpowiadających parametrami pierwotnym. Dopuszcza się również częściową wymianę elementów (licowanie) w przypadku stwierdzenia, że na niewielkiej głębokości oryginalna cegła jest „zdrowa”.  
W takim przypadku zaleca się wklejanie cegieł licujących na zaprawach paro przepuszczalnych, ponieważ miejsca gdzie występują cegły wykazujące cechy pudrowania, są najczęściej zawilgocone i użycie kleju o zwięzłej strukturze (np. poliestrowego) mogłoby po pewnym czasie doprowadzić do odpadnięcia cegły licującej poprzez zwiększenie destruktu materiału pierwotnego w jego głębszych partiach.  
Miejsca niewłaściwie uzupełnione podczas wcześniejszych napraw, należy potraktować analogicznie do powyższych i po uprzednim wykuciu niewłaściwych uzupełnień wykonać „przecerowania”, przy użyciu całej cegły lub w razie konieczności metodą licowania, z zachowaniem takich samych zasad jak powyżej.  
Niewielkie ubytki cegieł zaleca się uzupełnić przy zastosowaniu gotowej zaprawy o odpowiednio dobranej kolorystyce.  
Powierzchnie o silnym zawilgoceniu należy nasączyć środkiem zapobiegającym powstawaniu  wykwitów glonów. 
 
 PROPONOWANE POSTĘPOWANIE:  
 
 
CEGŁA 
 
1. Oczyszczenie powierzchni wątku ceglanego z nawarstwień zanieczyszczeń (ciemnej patyny), oraz nawarstwień malarskich i przywrócenie tym samym paro przepuszczalności cegle. Zalecane czyszczenie środkami chemicznymi przystosowanymi ściśle do tego celu1. Proponowany środek, to preparat Fassadenreiniger-Paste produkcji firmy Remmers lub kwas HF 
2. Czyszczenie powierzchni cegły – alternatywnie do punktu pierwszego metodą mechaniczną ciśnieniowo ścierną przy użyciu agregatu Ce Pe z odpowiednio doświadczalnie na obiekcie dobranym ścierniwem i ciśnieniem. Przy takim zabiegu należy zachować najwyższy stopień ostrożności, żeby nie dopuścić do nadmiernego usunięcia warstw wierzchnich.  
3. Usunięcie metodą wykucia wtórnych niewłaściwie wykonanych uzupełnień i wadliwego, lub wykruszającego się fugowania.  
4. Usunięcie fragmentów zewnętrznych warstw, lub większych fragmentów, cegieł ulegających pudrowaniu i przygotowanie gniazd pod uzupełnienie ich metodą taszlowania odpowiednio dobranym materiałem (proponowane cegły odzyskowe).  
5. Usunięcie oraz mikroflory tworzącej wykwity na powierzchni wątku, oraz stworzenie bariery ochronnej przez nasączenie powierzchni skażonych, środkiem glonobójczym1. Proponowany środek to, Remmers BFA, produkcji firmy Remmers.  
6. Wzmocnienie strukturalne osłabionych partii cegieł impregnatem krzemoorganicznym o właściwościach wiążących (nie hydrofobowych)1. Proponowany preparat to, KSE 300 produkcji firmy Remmers.  
 
7. Wykonanie przemurowań w miejscach większych partii (wymienianych), lub 
„przycerowań” pojedynczymi cegłami, oraz wykonanie taszlowania fragmentami cegieł w wcześniej przygotowanych gniazdach .Proponuje się w miarę możliwości zastosowanie odpowiednio dobranej kolorystycznie i jakościowo, cegły odzyskowej lub w razie konieczności nowej, odpowiadające j jak najlepiej parametrami cegle pierwotnej z obiektu.  
8. Uzupełnienie drobnych ubytków cegieł barwioną zaprawą mineralną wykonaną według własnej receptury dobranej do obiektu lub gotową przeznaczoną do tego celu1, lub gotową zaprawą. Proponowana zaprawa SteinFestiger produkcji firmy Remmers, o odpowiednio dobranej kolorystyce.  
9. Wykonanie uzupełnień w spoinowaniu z zastosowaniem zaprawy zbliżonej składem do istniejącej w obiekcie, z odpowiednim kształtem profilu spoiny identycznym z pierwotnym. Można użyć gotowej zaprawy tynkarskiej1.  
10. Scalenie kolorystyczne uzupełnień przy użyciu suchych pigmentów w proszku osadzonych na spoiwie silikonowym lub akrylowym (roztwór żywicy akrylowej w rozpuszczalnikach aromatycznych). Wybór preparatu powinien nastąpić po wykonaniu wcześniejszych zabiegów i być dostosowany do potrzeb bieżących.  
11. Przeprowadzenie hydrofobizacji części muru (opis w poprzednim rozdziale), przez nasączenie powierzchni środkiem hydrofobowym1. Proponowany preparat to, SNL produkcji firmy Remmers.  
 
 
 
 
 
PIASKOWIEC 
 
1. Mechaniczne odczyszczenie powierzchni rzeźb i daszków z luźno zalegających zanieczyszczeń (miękkie szczotki i pędzle).  
2. Dezynfekcja porażonych mikrobiologicznie miejsc kamienia stosownie dobranym środkiem biobójczym np.: Lichenicyde, bądź Prewentol RI 80 firmy Bresciani, bądź Adolit M produkowany przez firmę Remmers, lub preparatami równoważnymi. Naniesienie odpowiednio rozcieńczonego preparatu należy wykonać w postaci natrysku niskociśnieniowego przy zastosowaniu spryskiwacza. Naniesiony oprysk powinien zalegać powierzchnię kamienia przynajmniej przez okres jednej doby.  3. Czyszczenie laserowe zmiennopunkcyjne . 
4. W partiach wykazujących dezintegrację strukturalną należy przeprowadzić lokalne wzmocnienie budulca poprzez nasycenie hydrofilowym preparatem krzemoorganicznym na bazie estrów kwasu krzemowego.  
5. Usunięcie wtórnych wypełnień z obiektu przy zastosowaniu bezpiecznych i kontrolowanych metod mechanicznych.  
6. Przeprowadzenie prób na oczyszczanie powierzchni piaskowca z nawarstwień i zabrudzeń zespolonych z podłożem: metody chemiczne (min. niskoprocentowe, wodne roztwory kwasu fluorowodorowego, gotowe, fabryczne preparaty zawierające HF, preparaty 
powierzchniowoczynne używane do czyszczenia materiałów i substancji mineralnych); metody fizyczne (agregat termociśnieniowy – parownica), metoda hydrodynamiczna (myjka wysokociśnieniowa); w przypadku trudno usuwalnych ciemnych nawarstwień dozwolone jest kontrolowane zastosowanie metod mechanicznych (delikatne materiały ścierne o frakcjach dobranych optymalnie do wymogów).  
7. Usunięcie twardych nawarstwień przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych i bezpiecznych metod wyłonionych na podstawie przeprowadzonych wstępnych zabiegów próbnych.  
8. Wykonanie zabiegu odsalania obiektu w oparciu o metodę migracji soli rozpuszczalnych w wodzie do rozszerzonego środowiska (woda destylowana, wata celulozowa). Kompres odsalający materiał porowaty należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia.  
9. W razie konieczności, należy przeprowadzić miejscowe wzmocnienie osłabionych fragmentów oraz pęknięć strukturalnych piaskowca metodą nasycenia hydrofilowym preparatem, np.: KSE 300 firmy Remmers. Moc środka należy dostosować do lokalnych potrzeb zdezintegrowanego kamienia.  
10. Zabezpieczenie powierzchni obiektu przed działaniem wody opadowej oraz wilgoci kondensacyjnej poprzez zastosowanie krzemoorganicznego preparatu hydrofobowego, np. Funcosil SNL firmy Remmers. Zabieg impregnacji należy przeprowadzić na suchym i oczyszczonym kamieniu.  
11. Dopuszczalne jest scalenie barwne odbiegających kolorystycznie fragmentów piaskowca techniką laserunkową w oparciu o metodą lokalnie nanoszonego retuszu zachowawczego przy zastosowaniu nisko kryjących (laserunkowych) farb krzemianowych o odpowiedniej paroprzepuszczalności i kolorze np. farb Historic Lasur firmy Remmers.  
 
 

 
 
 
 
 
 
    
