Tarnowskie Góry 2.05.2024r.

# PROGRAM PRAC

OBIEKT:

-Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim

-Neoromańskie mauzoleum Donnersmarcków

-Probostwo

ADRES:

ul. Główna 3, 42-620 Nakło Śląskie

Propozycja przeprowadzenia prac:

Proponuje się czyszczenie powierzchni cegły metodą chemiczną, co pozwoli na zachowanie (w miejscach gdzie nie doszło już do jej rozkładu na skutek procesów erozyjnych) wierzchniej naturalnie utwardzonej w procesie wypalania, warstwy. Zachowanie tej warstwy jest istotne ze względu na trwałość całego elementu. Cegła pozbawiona tej warstwy, nawet po zabezpieczeniu środkiem hydrofobizującym narażona jest na szybszy postęp procesów erozyjnych.

W przypadku cegieł o silnie uszkodzonej powierzchni, które ulegają procesowi pudrowania, a w szczególności tych, które posiadają większe ubytki, proponuje się ich wymianę na nowe metodą „cerowania”, przy zastosowaniu nowych cegieł lub rozbiórkowych odpowiadających parametrami pierwotnym. Dopuszcza się również częściową wymianę elementów (licowanie) w przypadku stwierdzenia, że na niewielkiej głębokości oryginalna cegła jest „zdrowa”.

W takim przypadku zaleca się wklejanie cegieł licujących na zaprawach paro przepuszczalnych, ponieważ miejsca gdzie występują cegły wykazujące cechy pudrowania, są najczęściej zawilgocone i użycie kleju o zwięzłej strukturze (np. poliestrowego) mogłoby po pewnym czasie doprowadzić do odpadnięcia cegły licującej poprzez zwiększenie destruktu materiału pierwotnego w jego głębszych partiach.

Miejsca niewłaściwie uzupełnione podczas wcześniejszych napraw, należy potraktować analogicznie do powyższych i po uprzednim wykuciu niewłaściwych uzupełnień wykonać „przecerowania”, przy użyciu całej cegły lub w razie konieczności metodą licowania, z zachowaniem takich samych zasad jak powyżej.

Niewielkie ubytki cegieł zaleca się uzupełnić przy zastosowaniu gotowej zaprawy o odpowiednio dobranej kolorystyce.

Powierzchnie o silnym zawilgoceniu należy nasączyć środkiem zapobiegającym powstawaniu  wykwitów glonów.

PROPONOWANE POSTĘPOWANIE:

CEGŁA

- Oczyszczenie powierzchni wątku ceglanego z nawarstwień zanieczyszczeń (ciemnej patyny), oraz nawarstwień malarskich i przywrócenie tym samym paro przepuszczalności cegle. Zalecane czyszczenie środkami chemicznymi przystosowanymi ściśle do tego celu1. Proponowany środek, to preparat Fassadenreiniger-Paste produkcji firmy Remmers lub kwas HF

- Czyszczenie powierzchni cegły – alternatywnie do punktu pierwszego metodą mechaniczną ciśnieniowo ścierną przy użyciu agregatu Ce Pe z odpowiednio doświadczalnie na obiekcie dobranym ścierniwem i ciśnieniem. Przy takim zabiegu należy zachować najwyższy stopień ostrożności, żeby nie dopuścić do nadmiernego usunięcia warstw wierzchnich.

- Usunięcie metodą wykucia wtórnych niewłaściwie wykonanych uzupełnień i wadliwego, lub wykruszającego się fugowania.

- Usunięcie fragmentów zewnętrznych warstw, lub większych fragmentów, cegieł ulegających pudrowaniu i przygotowanie gniazd pod uzupełnienie ich metodą taszlowania odpowiednio dobranym materiałem (proponowane cegły odzyskowe).

- Usunięcie oraz mikroflory tworzącej wykwity na powierzchni wątku, oraz stworzenie bariery ochronnej przez nasączenie powierzchni skażonych, środkiem glonobójczym1. Proponowany środek to, Remmers BFA, produkcji firmy Remmers.

- Wzmocnienie strukturalne osłabionych partii cegieł impregnatem krzemoorganicznym o właściwościach wiążących (nie hydrofobowych)1. Proponowany preparat to, KSE 300 produkcji firmy Remmers.

- Wykonanie przemurowań w miejscach większych partii (wymienianych), lub

„przycerowań” pojedynczymi cegłami, oraz wykonanie taszlowania fragmentami cegieł w wcześniej przygotowanych gniazdach .Proponuje się w miarę możliwości zastosowanie odpowiednio dobranej kolorystycznie i jakościowo, cegły odzyskowej lub w razie konieczności nowej, odpowiadające j jak najlepiej parametrami cegle pierwotnej z obiektu.

- Uzupełnienie drobnych ubytków cegieł barwioną zaprawą mineralną wykonaną według własnej receptury dobranej do obiektu lub gotową przeznaczoną do tego celu1, lub gotową zaprawą. Proponowana zaprawa SteinFestiger produkcji firmy Remmers, o odpowiednio dobranej kolorystyce.

- Wykonanie uzupełnień w spoinowaniu z zastosowaniem zaprawy zbliżonej składem do istniejącej w obiekcie, z odpowiednim kształtem profilu spoiny identycznym z pierwotnym. Można użyć gotowej zaprawy tynkarskiej1.

- Scalenie kolorystyczne uzupełnień przy użyciu suchych pigmentów w proszku osadzonych na spoiwie silikonowym lub akrylowym (roztwór żywicy akrylowej w rozpuszczalnikach aromatycznych). Wybór preparatu powinien nastąpić po wykonaniu wcześniejszych zabiegów i być dostosowany do potrzeb bieżących.

- Przeprowadzenie hydrofobizacji części muru (opis w poprzednim rozdziale), przez nasączenie powierzchni środkiem hydrofobowym1. Proponowany preparat to, SNL produkcji firmy Remmers.

## PIASKOWIEC

- Mechaniczne odczyszczenie powierzchni rzeźb i daszków z luźno zalegających zanieczyszczeń (miękkie szczotki i pędzle).

- Dezynfekcja porażonych mikrobiologicznie miejsc kamienia stosownie dobranym środkiem biobójczym np.: Lichenicyde, bądź Prewentol RI 80 firmy Bresciani, bądź Adolit M produkowany przez firmę Remmers, lub preparatami równoważnymi. Naniesienie odpowiednio rozcieńczonego preparatu należy wykonać w postaci natrysku niskociśnieniowego przy zastosowaniu spryskiwacza. Naniesiony oprysk powinien zalegać powierzchnię kamienia przynajmniej przez okres jednej doby.  3. Czyszczenie laserowe zmiennopunkcyjne .

- W partiach wykazujących dezintegrację strukturalną należy przeprowadzić lokalne wzmocnienie budulca poprzez nasycenie hydrofilowym preparatem krzemoorganicznym na bazie estrów kwasu krzemowego.

- Usunięcie wtórnych wypełnień z obiektu przy zastosowaniu bezpiecznych i kontrolowanych metod mechanicznych.

- Przeprowadzenie prób na oczyszczanie powierzchni piaskowca z nawarstwień i zabrudzeń zespolonych z podłożem: metody chemiczne (min. niskoprocentowe, wodne roztwory kwasu fluorowodorowego, gotowe, fabryczne preparaty zawierające HF, preparaty

powierzchniowoczynne używane do czyszczenia materiałów i substancji mineralnych); metody fizyczne (agregat termociśnieniowy – parownica), metoda hydrodynamiczna (myjka wysokociśnieniowa); w przypadku trudno usuwalnych ciemnych nawarstwień dozwolone jest kontrolowane zastosowanie metod mechanicznych (delikatne materiały ścierne o frakcjach dobranych optymalnie do wymogów).

- Usunięcie twardych nawarstwień przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych i bezpiecznych metod wyłonionych na podstawie przeprowadzonych wstępnych zabiegów próbnych.

- Wykonanie zabiegu odsalania obiektu w oparciu o metodę migracji soli rozpuszczalnych w wodzie do rozszerzonego środowiska (woda destylowana, wata celulozowa). Kompres odsalający materiał porowaty należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

- W razie konieczności, należy przeprowadzić miejscowe wzmocnienie osłabionych fragmentów oraz pęknięć strukturalnych piaskowca metodą nasycenia hydrofilowym preparatem, np.: KSE 300 firmy Remmers. Moc środka należy dostosować do lokalnych potrzeb zdezintegrowanego kamienia.

- Zabezpieczenie powierzchni obiektu przed działaniem wody opadowej oraz wilgoci kondensacyjnej poprzez zastosowanie krzemoorganicznego preparatu hydrofobowego, np. Funcosil SNL firmy Remmers. Zabieg impregnacji należy przeprowadzić na suchym i oczyszczonym kamieniu.

- Dopuszczalne jest scalenie barwne odbiegających kolorystycznie fragmentów piaskowca techniką laserunkową w oparciu o metodą lokalnie nanoszonego retuszu zachowawczego przy zastosowaniu nisko kryjących (laserunkowych) farb krzemianowych o odpowiedniej paroprzepuszczalności i kolorze np. farb Historic Lasur firmy Remmers.