*Odrestaurowania zabytkowego Pałacu w Korczewie*

**Program prac konserwatorskich i sposób wyceny**

**prac przy konserwacji neorokokowego**

**sufitu w sali balowej w pałacu w Korczewie**

**wpisanego do rejestru zabytków pod nr. 397 a**

**Stan zachowania**

Sufit znajduje się w wielokątnej sali o powierzchni   ok.70 m2 został zrobiony z dużych płyt gipsowych z fragmentami sztukaterii w stylu neorokokowym. Wykonano go zapewne pod koniec XIX wieku. Płyty przymocowano za pomocą śrub do drewnianego sufitu a odstępy pomiędzy nimi zaszpachlowano. Akantowy ornament pozłocono, a pomiędzy nimi namalowano fałszywą sztukaterię i girlandy kwiatów. W latach 90-tych sufit został poddany konserwacji.

Wskutek zalania i nadmiernej wilgoci – ok 70% na suficie pojawiły się plamy, spękania pomiędzy płytami gipsowymi oraz wykwity nie rozpoznanej substancji. Spękania obejmują cała powierzchnię sufitu.

**Program prac**

Aby odzyskać pierwotny stan należy:

- zgodnie z przepisami rozpocząć dokumentację konserwatorską – opisową i fotograficzną

- całe pomieszczenie należy opryskać 5 % preparatem PREVENTOL celem zniszczenia zarodników pleśni

- usunąć wykwity aż do drewnianego sufitu

- miejsca pęknięć należy poszerzyć i usunąć niezwiązany materiał

- duże ubytki wypełnić tynkiem gipsowo wapiennym

- mniejsze ubytki wypełnić elastycznym kitem akrylowym

- wyrównać powierzchnię szpachlówką gipsową

- uzupełnić ubytki w ornamentach

- zablokować przenikanie wycieków do nowej warstwy malarskiej

- pomalować cały sufit farbą identyczną z obecną pomiędzy ornamentami i dekoracją malarską

- wypunktować ubytki w dekoracji malarskiej

- wypunktować ubytki w złoconej sztukaterii

- zakończyć dokumentacji konserwatorską

Dodatkowe założenia do wyceny

Wycenę należy oprzeć na zasadach wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów - Restauratorów Dóbr Kultury opracowanym przez ZPAP znowelizowanego w listopadzie 2000 r oraz na stawce procentowej w stosunku do średniego wynagrodzenia w gospodarce ogłaszanego przez GUS  które wynosi w I kwartale 2023 7178,00 zł.

TAB 8. RZEŹBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE

8.D WYKONANE W NARZUCIE, ODLEWAMI O SPOIWIE MINERALNYM, STIUKOLUSTRO, SZTUKATERIA

8D -1.a relief płytki tab.3 złocone, srebrzone – przyjęto wskaźnik 0.42%

Przyjęto, że stopień rewaloryzacji to 45%.

Prace na sufitach, wielokątna sala o powierzchni   ok.70 m2.